## Slide 1: Сверхпрочный фибробетон ЦЕМЕНТАЛЬ. Инновации для дорог и искусственных сооружений.
Чурилов Роман Сергеевич
Руководитель стратегических проектов (ЦЕМЕНТУМ)

## Slide 2: О КОМПАНИИ
Инновационный Испытательный центр для проведения исследований широкого спектра строительных материалов.
ЦЕМЕНТУМ в России:
Производитель цемента и нерудных материалов;
Владелец портфеля продуктов и решений для строительной отрасли
Производственные площадки:
4 цементных завода в Центральном федеральном округе и Поволжье;
3 карьера по добыче нерудных материалов в Республике Карелия;
1 завод по производству сухих строительных смесей;
1 завод по производству железобетонных изделий.
1 линия по производству дорожных вяжущих

## Slide 3: ЧТО ТАКОЕ СПФБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В МИРЕ БЕТОНОВ
СПФБ
СТАЛЬ
ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЙ
БЕТОН
АРМИРОВАННЫЙ
БЕТОН

## Slide 4: ЧТО ТАКОЕ СПФБ
Цемент
Микрокремнезём
Крупный заполнитель
Фибра
Мелкий заполнитель
Добавки
Сухая смесь
Dmax = 0,67 мм
Стальная фибра
Lf = 14 mm

## Slide 5: ЧТО ТАКОЕ СПФБ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
  Начало испытаний - 1996 год
  Морская вода
  Зона приливов/отливов
  Температуры от -23 до +25 С
  Доказанная морозостойкость по
  ГОСТ10060 - 1000 «в солях»
  Глубина повреждения, dt (мм)
  Возраст (Лет)

## Slide 6: ЧТО ТАКОЕ СПФБ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ реализованный в 1998 году
Атомная АЭС, Франция
2400 балок из СПФБ;
Самоуплотняющийся состав с содержанием фибры 2% с прочностью 150 МПа;
Производилось по 20 шт. в день;
Снизилась нагрузка на фундаментную часть на 30%;
Увеличился межремонтный срок эксплуатации сооружения;

## Slide 7: ЧТО ТАКОЕ СПФБ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 2020 ГОД ПОВТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

## Slide 8: ЧТО ТАКОЕ СПФБ ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ
Прочность фибробетона на сжатие в возрасте 28 суток при испытаниях на образцах-кубах ≥ 150 МПа
СПФБ с фиброй
СПФБ без фибры
бетон
фибробетон
Напряжение, σ
Деформации,

## Slide 9: ЧТО ТАКОЕ СПФБ ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ
Прочность фибробетона на прямое растяжение в возрасте 28 суток до 15 МПа

## Slide 10: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДСТВО
Собственный аккредитованный испытательный центр в г.Москва;
Наличие технической поддержки по всем направлениям бизнеса
Собственное производство локальной сухой смеси в г. Воскресенск;
Использование локализованных российских компонентов: сухая смесь, добавка, фибра;
Собственное ЖБИ производство в г.Коломна
На составы получены протоколы испытаний;
Разработана нормативно-техническая документация

## Slide 11: КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

## Slide 12: КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

## Slide 13: КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Преимущества:
Толщина 20 мм, вес не более 40 кг
Срок эксплуатации более 100 лет
Увеличение скорости монтажа за счет больших размеров изделия при сохранении веса
Качество поверхности А1 – А3
Возможность окрашивания в любой цвет, как поверхностно, так и в массе;

## Slide 14: ПРИМЕНЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ. МИРОВАЯ ПРАКТИКА.

## Slide 15: ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ

## Slide 16: ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ

## Slide 17: ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ

## Slide 18: ПРИМЕНЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ. ПРОЦЕССПРОИЗВОДСТВА И СБОРКИ.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Производство секций моста методом «отпечатка» обеспечивает надежное соединение;
Сборка моста ведется приобъектно и на опоры монтируется готовая конструкция в кротчайшие сроки;
Доставка секций осуществляется обычным транспортом;

## Slide 19: ПРИМЕНЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина пролета 49 метров;
Длина секции 7 метров
Вес пролета 49 тонн;
Вид работ | Стоимость (руб)
НИР | 6,434,668
Подготовительные работы (организация движения) | 8,699,354
Пролетное строение | 59,095,612
Лестничные сходы | 75,115,994
Логистика | 250,000
Итого(без НДС) | 149,595,628

## Slide 20: ДРЕНАЖНЫЕ РЕШЕТКИ

## Slide 21: ДРЕНАЖНЫЕ РЕШЕТКИ

## Slide 22: ДРЕНАЖНЫЕ РЕШЕТКИ

## Slide 23: ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

## Slide 24: ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

## Slide 25: ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

## Slide 26: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ СПФБ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Влагозащита, стойкость к хлоридам и карбонизации;
Усиление прочностных и жесткостных характеристик пролетного строения;
Способность воспринимать большие транспортные нагрузки;
Выполнение функции слоя износа;
Ремонт и защита поврежденных поверхностей;
Высокая экономическая эффективность
25 - 40 мм
40 -100 мм

## Slide 27: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ АДГЕЗИЯ
Разрушение образца всегда носит когезионный характер
Столь прочное соединение определяет совместность работы

## Slide 28: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ АДГЕЗИЯ

## Slide 29: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ АДГЕЗИЯ

## Slide 30: ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦЫ С ДОБАВЛЕННЫМ СЛОЕМ (ДВ)
8 железобетонных образцов балок;
Подготовка поверхности водоструйным методом;
Толщина добавленного слоя СПФБ 35 мм

## Slide 31: ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦЫ С ДОБАВЛЕННЫМ СЛОЕМ (ДВ)
СТАТИКА:
Для добавленного слоя в сжатой зоне увеличение несущей способности составило до 70%
Для добавленного слоя в растянутой зоне до 20% без стержневого армирования

## Slide 32: ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦЫ С ДОБАВЛЕННЫМ СЛОЕМ (ДВ)
ЦИКЛИКА:
Образец с добавленным слоем в сжатой зоне прошел 1 446 000 циклов
Образец с добавленным слоем в растянутой зоне прошел 3 000 000 циклов и не разрушился

## Slide 33: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
СПФБ РЕШЕНИЕ

## Slide 34: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТЫ В РФ
Вид работ: ремонт с заменой конструкций деформационных швов на объекте: мост автодорожный Москва-Сити ТТК
Количество Ductal: 1,65 м3
Период выполнения работ: август 2022

## Slide 35: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТЫ В РФ
Вид работ: ремонт с заменой цементно-бетонного участка над индукционными кабелями на объекте: ПВП 4,6 км трасса М-1, Трехгорка
Количество СПФБ: 0,35 м3
Период выполнения работ: август 2023

## Slide 36: ДОБАВЛЕННЫЙ СЛОЙ СПФБ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТЫ В РФ

## Slide 37: ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

## Slide 38: ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

## Slide 39: ЗАТРАТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СПФБ И ОБЫЧНЫЙ БЕТОН
ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРХПРОЧНОГО ФИБРОБЕТОНА ДЕМОНСТРИРУЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАТРАТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА :
Расчетный срок службы СПФБ 50 < t < 150 лет;
Отсутствие необходимости в ремонтах СПФБ, при плановой эксплуатации;
Эксплуатационные затраты на обслуживание конструкции из обычного бетона растут с течением времени;
Не смотря на то, что первоначальные затраты на СПФБ выше, чем при использовании обычного бетона, общая стоимость конструкции из обычного бетона превышает стоимость конструкции из СПФБ уже после первого ремонта;
В период эксплуатации конструкции из бетона вероятно потребуется полная ее замена;
Данные American Concrete Institute (ACI)
// El-TawilS,TaiYS,BelcherJA,RogersD.Open-recipeultra-high-performance concrete.ConcreteInternational2020;(42)6:33–8.
https://www.concrete.org/publications/getarticle.aspx?m=icap&pubid=51725915.
20
40
60
80

## Slide 40: СПФБ ЦЕМЕНТАЛЬ СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Меньше воздействие на о.с. в кг СО2-эквивалент
использование альтернативного топлива при производстве цемента для СПФБ
высокая энергоэффективность оборудования при выпуске цемента и премикса
Выше «зеленый» рейтинг объекта
(IRIIS, КЛЕВЕР, ДОМ.РФ)
Снижена материалоемкость конструкций
увеличивает скорость строительства
поставляется в системе ответственных поставок
Больше эксплуатационный ресурс
ЖЦ – не менее 100 лет
не нуждается в защите от коррозии
долговременное сохранение эстетичного вида, легко моется
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
И СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА НА ВСЕМ ЖЦ АВТОДОРОГИ
1
2
3

## Slide 41: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!